Цепи транспортерные роликовые длиннозвенные

| Обозначение |  |
| --- | --- |
| ОБОЗНАЧЕНИЕ: ТРД-38-Q-(1-7)-(1,2,3,)-D-T, где 38 - шаг в мм; |  |
| Q - разрывное усилие (46, 56 кН (по заказу)) |  |
| (1,2,3,) - тип (конструкция спецпластина); |  |
| D - диаметр отверстий (6,6; 8,4; 10,5 мм) |  |
| T - чередование звеньев со спецпластиной на отрезке цепи |  |
| НАПРИМЕР: ТРД-38-46-1-2-8-2 |  |

| Обозначение цепи | Шаг цепи, t | Тип цепи | Испол нение | Bнв, не менее | D1 | D3 | H, не более | D | B7 | B | Разрушающая нагрузка, Кн, не менее | Шаг чередования, Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРД-38-Q-1-1-D | 38 | 1 | 1 | 22 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | D | 44,5 | 96 | 46 (56) | 2t-... |
| ТРД-38-Q-1-3-D | 38 | 1 | 3 | 22 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | D | 44,5 | 72 | 46 |  |
| ТРД-38-Q-1-2-D | 38 | 1 | 2 | 22 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | D | 44,5 | 80 | 46 (56) | 2t-... |
| ТРД-38-Q-2-2-D | 38 | 2 | 2 | 22 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | D | 44,5 | 80 | 46 | 2t-... |
| ТРД-38-Q-3-1-D | 38 | 3 | 1 | 22 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | D | 44,5 | 80 | 46 | 4t-... |
| ТРД-38-Q-4-1-D | 38 | 4 | 1 | 22 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | D | 44,5 | 60 | 46 | 4t-... |
| ТРД-38-Q-5-2-D | 38 | 5 | 2 | 22 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | D | 44,5 | 72 | 46 | 2t-... |
| ТРД-38-Q-6-2-8 | 38 | 6 | 2 | 22 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 5,5 | 44,5 | 92 | 46 | 4t-... |
| ТРД-38-Q-7-1-10 | 38 | 7 | 1 | 22 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 10,5 | 44,5 | 76 | 46 | 2t-... |
| ТРД-38-Q-7-2-10 | 38 | 7 | 2 | 22 | 7,92 | 15,88 | 21,3 | 10,5 | 44,5 | 76 | 46 | 2t-... |

| Тип ПРД-56 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип 1 |  |  |
| Тип ПРД |  |  |
| Тип 1 |  |  |
| Тип 2 |  |  |
| Тип 3 |  |  |
| Тип 4 |  |  |
| Тип 5 |  |  |
| Тип 6 |  |  |
| Тип 7 |  |  |